###### EDERRA, MORTEROS DE

###### REVOCO / ENLUCIDO                     ER-0312/2000

EDMOR P-5 / PSB-5

##### REVOQUE PARA PROYECTAR A MÁQUINA Tipo GP-CS III-WO

### DEFINICIÓN Y UTILIZACIÓN

Revoque seco de cemento, cal, áridos seleccionados y aditivos, especialmente diseñado para su proyección a máquina en paramentos interiores.

El EDMOR P-5/PSB-5 sirve de soporte para los enlucidos, alicatados, o pinturas tanto  minerales como orgánicos.

### SOPORTE Y MODO DE EMPLEO

El EDMOR P-5/PSB-5 puede ser aplicado sobre soportes de mampostería, bloque de hormigón o revocos que proporcionen la suficiente estabilidad  y adherencia. No debe aplicarse sobre soportes con hidrofugantes superficiales, yesos, pinturas o revestimientos plásticos. Para soportes de alta absorción o

baja absorción, es necesario aplicar una imprimación previa. También se recomienda comprobar el índice de absorción de agua del soporte. Si es necesario, hacerlo con un regado previo. Si el soporte está saturado de agua, es conveniente dejar que evapore hasta que pierda el brillo antes de aplicar el producto.

Se amasa el producto con un 19 % de agua aproximadamente y se proyecta una primera capa de adherencia, bien compactada y con acabado rugoso para asegurar la adherencia de la segunda capa, el de acabado. El espesor óptimo entre las dos capas es de 1,5 cm, y nunca superior a 2 cm.

Respetar las juntas estructurales del edificio. En paños grandes prever despieces cada aprox. 2,2 m en vertical y 7 m en horizontal. En las uniones entre diferentes soportes o en encuentros con pilares, forjados, etc, se debe colocar una  malla de fibra de vidrio resistente a los álcalis solapando un mínimo de 20 cm las juntas.

La norma de aplicación a seguir será la Norma de Tecnológica de la Edificación, RPR  Revocos.

La aplicación no deberá realizarse a temperaturas inferiores a + 5ºC ni superiores a 35ºC, evitando siempre heladas, vientos fuertes y exposiciones directas al sol.

### PRESENTACIÓN Y ALMACENAJE

En silos de caída libre de 20 m3 de capacidad con mezclador incorporado rellenable mediante cisterna.

En silos con transporte neumático automático a planta empleando instalaciones de elevación continua también rellenables mediante cisterna.

En sacos de papel de 25 ó 40 Kg.

Color: Gris característico del cemento y blanco.

El empleo del EDMOR PSB-5 en silos garantiza el uso del producto durante dos meses sin perder sus propiedades.

El EDMOR P-5/PSB-5 en sacos debe almacenarse en un lugar seco y se recomienda su utilización antes de un año.

| #### DATOS TÉCNICOS |  |
| --- | --- |
| Rendimiento aproximado | 660 l/Tn. |
| Densidad en polvo | 1,5 ± 0,1 kg/l. |
| Consistencia del mortero fresco UNE –EN 1015-3 | 165 ± 10 mm. |
| Densidad aparente en fresco UNE-EN 1015-6 | 1,65 ± 0,1 kg/l. |
| Densidad aparente en seco UNE-EN 1015-10 | 1,55 ± 0,1 kg/l. |
| Resistencia a compresión UNE-EN 1015-11 | > 5 N/mm2 |
| Resistencia de unión | > 0.45 N/mm2 |
| Contenido en cloruros UNE-EN 1015-17 | < 0.1 % |
| Permeabilidad al vapor de agua (coeficiente tabulado) | 5/20 |
| Conductividad térmica (valor tabulado) | 0,47 W/mK |
| Reacción al fuego | A1 |

### OBSERVACIONES

El producto EDMOR P-5/PSB-5 forma parte de una amplia gama de productos destinado a la edificación.

EDERRA dispone de un departamento técnico que ofrece un servicio personalizado que le asesorará sobre cualquier tipo de duda respecto a los productos ya existentes, así como de los productos especiales que mejor se adapten a sus necesidades.